|  |  |
| --- | --- |
| ОПИСАНИЕ |  |
| ЦемАдмикс AF является добавкой для морозоустойчивости любых цементосодержащих строительных смесей: армирующих штукатурок, клея для утеплителя, выравнивающих ремонтных штукатурок, сухих шпатлевков, клея для плитки, затирки для швов, минеральных декоративных финишных штукатурных покрытий. В том числе для сухих смесей Террако, таких как Террафикс, Терраграут, Стайробонд DP LC, Стайрофикс, Терол, Террамикс.  ЦемАдмикс ускоряет время схватывания раствора, улучшает адгезию и обеспечивает высококачественное быстрое твердение при низких температурах, что дает возможность продолжать работу в зимнее время. | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СВОЙСТВА |  | | | | | | |
| Цементносодержащие материалы, смешанные с ЦемАдмикс AF приобретают следующие свойства:   * Возможность использования при понижении температуры до -10⁰С. * Ускорение схватывания * Высококачественное быстрое твердение * Улучшенное сцепление с основанием | | | | | | | |
|  | | | | |  | | |
| ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ | | | | |  | | |
| ЦемАдмикс AF - это добавка-антифриз, предназначенная для использования в материалах Террако Террафикс, Терраграут, Стайробонд DP LC, Стайрофикс, Терол, Террамикс, в штукатурке и любых других цементосодержащих составах. | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |
| НОРМЫ РАСХОДА | | |  | | | | |
| ЦемАдмикс AF смешивается с водой в следующих пропорциях, и используется как отмеренное количество воды для смешивания с сухими материалами.  Температура Вода ЦемАдмикс AF  0⁰C 7 л : 1 кг  -5⁰С 5 л : 1 кг  -10⁰С 3 л : 1 кг | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |
| СМЕШИВАНИЕ | |  | | | | | |
| ЦемАдмикс AF легко смешивается с водой, и полученный в результате раствор добавляется в сухую смесь и с помощью мешалки перемешивается в течение 3 минут. | | | | | | | |
| НАНЕСЕНИЕ И ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ | | | | | | |  |
| Используйте смешанный состав согласно соответствующему техническому описанию. Смешанный материал должен быть использован с течение 1 часа. Не разводите повторно материал водой.    После работы вымойте инструменты и оборудование водой. | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ | | | | | |  | |
| Избегайте длительного контакта с глазами и кожей. Для получения более детальной информации обратитесь к действующей спецификации по безопасности материалов. | | | | | | | |
| УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ | | | |  | | | |
| ЦемАдмикс AF выпускается в пластмассовых ведрах по 5 кг и 20 кг.  Храните материал в чистом, сухом помещении, защищенном от прямых солнечных лучей, а также сильной жары или холода. Нераскрытая упаковка может храниться в течение 12 месяцев. В первую очередь используйте материал с более ранней датой выпуска. | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ** |  |
| Продукт | ДОБАВКА ДЛЯ МОРОЗОУСТОЙЧИВОСТИ ЦЕМЕНТОСОДЕРЖАЩИХ СОСТАВОВ |
| **Внешний вид** | Прозрачная, светло-желтая текучая жидкость. |
| **Удельный вес** | 1,35 ± 0,05 |
| **Вязкость** | < 50 cps |
| **Пропорции смешивания** | Температура Вода ЦемАдмикс AF  0⁰С 7 л 1 кг  -5⁰С 5 л 1 кг  -10 ⁰С 3 л 1 кг |
| **Упаковка** | Пластмассовые ведра по 5 кг и 20 кг |
| **Хранение** | 12 месяцев в заводской нераскрытой упаковке |